Отчёт Группы высоких давлений

Отдела работ на атомном реакторе ИФМ УрО РАН

по работам, выполненным в 2005 г на 4-м канале СИ

(ускоритель ВЭПП-3, ИЯФ СО РАН).

В.В. Щенников, С.В. Овсянников, А.Ю. Манаков*, А.Ю. Лихачёва*, И.Ф. Бергер, М.А. Шеромов*, А.И. Анчаров*

(* – из других оранизаций)

Были выполнены структурные исследования 3 различных систем:

- полупроводников – тройных и нестихиометрических теллуридов свинца [Pb1-xSnxTe (x=0.29), Pb1-xMnxTe (x=0.05), Pb0.45Te0.55, Pb0.55Te0.45] и тройного селенида свинца Pb1-xSnxSe (x=0.125) в интервале давлений до 15 ГПа;

- сплава  Ce-Ni в интервале давлений до 15 ГПа;

- сверхпроводника (-(BEDT-TTF)2CsZn(SCN)4 в интервале давлений до 10 ГПа.

Тройные теллуриды свинца С помощью диффракции синхротронного излучения выполнены структурые исследования тройных и нестихиометрических теллуридов и селенида свинца [Pb1-xSnxTe (x=0.29), Pb1-xMnxTe (x=0.05), Pb0.45Te0.55, Pb0.55Te0.45, Pb1-xSnxSe (x=0.125)]. Полученные ранее данные термоэдс при высоком давлении [S.V. Ovsyannikov, V.V. Shchennikov, phys stat sol (b) 241 (2004) 3231] для этих составов свидетельствовали, как о сдвиге в давлении фазового перехода, так и о различии в электронной структуре этих тройных соединений и служили отправной точкой для исследования структурных фазовых превращений.

|  | 1 – Pb1-xSixTe (x=0.00005), 2 – Pb1-xGaxTe (x=0.001), 3 – Pb1-xSnxTe1-y (x=0.285, y=0.182): Si ~ 10-3 at. %, 4 – Pb0.45Te0.55: Si ~ 10-3 at. %, 5 – Pb1-xSnxTe (x=0.29), 6 – Pb1-xMnxTe (x=0.05), 7 – Pb0.55Te0.45, and 8 – n-PbTe poly-crystal. The insert shows the dependencies of thermoelectric voltage U on thermal difference (T at the same samples, 9 – Pb1-xSnxTe1-y (x=0.285, y=0.182). |
| --- | --- |

Было установлено, что несмотря на серьёзные различия в составе все соединения испытывают схожие структурные превращения из структуры NaCl в  промежуточную фазу высокого давления, а затем в CsCl. Установалено, что во всех теллуридах свинца реализуется орторомбическая структура Pnma (а не GeS и TlI, как предполагали ранее) (см. Приложение 1).

Переход из структуры каменной соли в структуру Pnma можно рассматривать, как сдвиговый переход,  являющийся  тем не менее переходом первого рода [G. Rousse, S. Klotz, A.M. Saitta, et al., Phys. Rev. B 71 (2005) 224116].

В то время как структурный тип промежуточной фазы высокого давления Pb1-xSnxSe не описывается ни GeS ни Pnma решётками, и в настоящее время эта структура уточняется по данным выполненных авторами синхротронных измерений. Сдвиги в давлениях перехода в промуточную фазу высокого давления, обнаруженные по термоэдс, подтвердились и при исследовании перехода по структурным свойствам. Так, можно сделать вывод о том, что замещение свинца марганцем или оловом приводит к заметному снижению величины давления фазового перехода. Избыток свинца в кристалле PbTe способствует фазовому переходу, и также приводит к снижении величины давления, тогда как избыток теллура сдвигает переход к большим давлениям.

Сплав церий-никель Впервые исследованы структурные свойства сплава CeNi в интервале давлений от 0 до 15 ГПа. Исследование подтвердило наличие в веществе фазовых переходов, которые устанавливались по барическим зависимостям термоэдс. При атмосферных условиях сплав имеет структуру типа CrB, простр. группу – Cmcm и праметры a/b/c: 3.785067, 10.545091, 4.355400 A.

Структура фаз высокого давлении в настоящее время расшифровывается.

Органический сверхпроводник (-(BEDT-TTF)2CsZn(SCN)4 Впервые выполнено исследование структуры при сверхвысоком давлении в органической сверхпроводящей соли на основе группы “BEDT-TTF”. В измерениях электрофизических свойств под давлением был установлен ряд аномалий, которые предположительно могли быть связаны со структурными переходами.

Установлено, что при сдавливании до 5 ГП объём кристалла сокращается на  ~ 40 %. В настоящее время проверяется гипотеза о структурном фазовом переходе в этом кристалле (как типичном представителе семейства “BEDT-TTF”–сверхпроводников).

Работы выполнялась при финансовой поддержке РФФИ 04-02-16178ю

Публикации и доклады на конференциях:

- S.V. Ovsyannikov, A.Y. Manakov, A.I. Ancharov, A.Y. Likhacheva, M.A. Sheromov, I.F. Berger, V.V. Shchennikov. Diffraction study of the pressure-induced phase transformations in PbTe- and PbSe-based ternary compounds with usage of synchrotron radiation. In the Book of Abstracts of MC7: Functional Materials for the 21st Century, July 5–8, 2005, Edinburgh, UK, p. P164.

- S.V. Ovsyannikov, A.Y. Manakov, A.I. Ancharov, A.Y. Likhacheva, V.V. Shchennikov, I.F. Berger, M.A. Sheromov. Synchrotron study of pressure-induced phase transitions in doped and non-stoichiometric PbTe and PbSe. Programme and Abstracts of 11th Intl. conf. on Defects: Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors (DRIP XI), Sept. 15-19, 2005, Beijing, People’s Rep. of China, p. 145.

- S.V. Ovsyannikov, A.Y. Manakov, A.I. Ancharov, A.Y. Likhacheva, M.A. Sheromov, I.F. Berger, V.V. Shchennikov, Y.S. Ponosov. Synchrotron diffraction study of the pressure-induced transitions in PbTe- and PbSe- ternary compounds. In the Book of Abstracts of the Compress workshop on rheology and elasticity studies at ultra-high pressures and temperatures (radial Diffraction Studies in Opposed Anvil Cells), October 22-23, 2005, Argonne, IL, USA.

- В.В. Щенников, С.В. Овсянников, А.Ю. Манаков, А.Ю. Лихачёва, А.И. Анчаров, И.Ф. Бергер, М.А. Шеромов. Структура промежуточных фаз высокого давления тройных теллуридов свинца. Готовится для Письма в ЖЭТФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные результаты структурных расчётов по

программе FULLPROF для составов

Pb0.875Sn0.125Se, Pb0.71Sn0.29Te, Pb0.95Mn0.05Te

I.  Pb0.875Sn0.125 Se

Эксперимент с использованием синхротронного излучения, λ=0.3675А, был выполнен в камере высокого давления при 22.1, 23.7, 60.1, 72.8, 93, 98, 130 и 150кбар.

На дифрактограммах для 22.1 и 23.7 присутствуют рефлексы 3-х фаз:

1) Исходной фазы Pb0.875Sn 0.125Se со структурой типа NaCl; 2) Ag, используемого для определения давления, и  3) Fe (из которого сделана прокладка (гаскетка), в которой создается высокое давление).

Начиная с давления 60.1 кбар к упомянутым выше добавляется фаза Pb0.875Sn 0.125Se со структурой типа GeS (искажённая NaCl), пр.гр.Pnma. Фаза со структурой типа NaCl практически исчезает при давлении 93 кбар. По предварительным данным при давлении 98 кбар добавляется фаза Pb0.875Sn 0.125Se со структурой типа CsCl (ОЦК).

Результаты расчётов приведены в табл.1:

|  | 22.1 | 23.7 | 60.1 | 72.8 | 93 | 98 | 130 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NaCl | a=6.0337(8) Rb=21% | a=6.0007(9) Rb=18% | a=5.926(1) Rb=38% | a=5.897(1) Rb=37% |  |  |  |  |
| GeS |  |  | a=11.51 b=4.272 c=4.157 Rb=88% | a=11.24 b=4.34 c=4.06 Rb=61% | a=11.05 b=4.36 c=3.95 Rb=89% | a=11.04 b=4.35 c=3.955 Rb=75% | a=11.18 b=4.36 c=3.92 Rb=27% | a=10.98 b=4.34 c=3.91 Rb=62% |
| CsCl |  |  |  |  |  | a=3.86(3) Rb=19% | a=3.82(3) Rb=11% | a=3.79(3) Rb=22% |
| Ag | a=4.0539(7) Rb=9% | a=4.049(1) Rb=12% | a=4.0306(9) Rb=18% | a=4.0144(8) Rb=22% | a=3.983(1) Rb=49% | a=3.972(1) Rb=40% | a=3.956(1) Rb=52% | a=3.949(1) Rb=54% |
| Fe | a=3.575(1) Rb=4% | a=3.573(1) Rb=9% | a=3.546(1) Rb=13% | a=3.533(1) Rb=19% | a=3.495(1) Rb=64% | a=3.504(1) Rb=70% | a=3.515(1) Rb=53% | a=3.50(1) Rb=53% |

Резюме:

Определено:

Зависимость параметра решётки исходной фазы от давления

При давлении 93 кбар исходная фаза со структурой типа NaCl практически исчезает. Фаза со структурой типаGeS появляется при давлении 60.1кбар.При давлении 98кбар появляется фаза со структурой типа CsCl.

Пр.гр.и тип структуры фаз высокого давления (ФВД) определены как «типа GeS»(60.1 – 150кбар) и «типа CsCl»(98 – 150кбар, это предстоит уточнить). Определены также параметры решётки ФВД. Координаты атомов в фазе со структурой типа GeS необходимо будет ещё уточнить, т.к. в применённой модели соотношение интенсивностей рефлексов описывается пока неудовлетворительно. Неудовлетворительное описание соотношения интенсивностей рефлексов в фазе со структурой типа GeS возможно связано, возможно, и с переходом части атомов в другие позиции. Применение в расчётах для фазы со структурой типа GeS модели “Pnma” дало худшие результаты по индицированию рефлексов, поэтому предпочтение было отдано структуре «типа GeS».

II.  Pb0.71Sn0.29Te

Эксперимент с использованием синхротронного излучения, λ=0.3675А, был выполнен в камере высокого давления при 19.6, 28.6, 33.4, 45.8, 60.5 и 78.2 кбар.

На дифрактограммах для 19.6, 28.6, 33.4 и 45.8 присутствуют рефлексы 3-х фаз:

1)Исходной фазы Pb0.71Sn0.29Te со структурой типа NaCl; 2) Ag; 3) Fe.

На дифрактограммах для давлений 60.5 и 78.2 кбар к упомянутым выше добавляется фаза Pb0.71Sn0.29Te со структурой относящейся к пр.гр.Pnma.

Результаты расчётов приведены в табл.1:

|  | 19.6 | 28.6 | 33.4 | 45.8 | 60.5 | 78.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NaCl | a=6.3505(8) Rb=10% | a=6.3169(9) Rb=12% | a=6.302(1) Rb=11% | a=6.262(1) Rb=11% | a=6.241(1) Rb=6% | a=6.174(1) Rb=28% |
| Pnma |  |  |  |  | a=8.157 b=4.505 c=6.337 xPb=0.5768 zPb=-0.1118 xTe=0.8427 zTe=0.9074 Rb=13% | a=8.117 b=4.44 c=6.269 xPb=0.5691 zPb=-0.1791 xTe=0.8416 zTe=0.8861 Rb=38% |
| Ag | a=4.060(7) Rb=8% | a=4.052(1) Rb=4% | a=4.050(9) Rb=7% | a=4.037(8) Rb=6% | a=4.037(8) Rb=7% | a=3.954(1) Rb=6% |
| Fe | a=3.579(1) Rb=5% | a=3.574(1) Rb=12% | a=3.571(1) Rb=5% | a=3.564(1) Rb=16% | a=3.506(8) Rb=6% | a=3.50 (1) Rb=14% |

Резюме:

Определено:

Зависимость параметра решётки исходной фазы, Ag и Fe от давления

Пр.гр., тип структуры и периоды решётки фаз высокого давления (ФВД) определены. Координаты атомов необходимо будет ещё уточнить, т.к. в применённой модели соотношение интенсивностей рефлексов описывается пока удовлетворительно только для давления 60.1 кбар. Кроме того, на дифрактограмме для давления 78.2 кбар присутствуют дополнительные рефлексы, неиндицируемые в применённой модели.

# III.  Pb0.95Mn0.05Te

Эксперимент с использованием синхротронного излучения, λ=0.3675А, был выполнен в камере высокого давления при 17.0, 27.5, 52.7, 67.3, 104 и 139 кбар.

На дифрактограммах для 17.0, 27.5, 52.7 и 67.3 присутствуют рефлексы 3-х фаз:

1)Исходной фазы Pb0.95Mn0.05Te со структурой типа NaCl; 2) Ag; 3) Fe.

На дифрактограммах для давлений 104 и 139 кбар к упомянутым выше добавляется фаза Pb0.95Mn0.05Te со структурой относящейся к пр.гр.Pnma. Практически исчезают рефлексы исходной фазы и Ag.

Результаты расчётов приведены в табл.1:

|  | 17.0 | 27.5 | 52.7 | 67.3 | 104 | 130 | 139 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NaCl | a=6.3483(8) Rb=8% | a=6.303(1) Rb=7% | a=6.2183(9) Rb=11% | a=6.1493(7) Rb=10% |  |  |  |
| Pnma |  |  |  |  | a=8.031 b=4.369 c=6.152 xPb=0.5668 zPb=-0.1790 xTe=0.8309 zTe=0.8584 Rb=37% | a=7.858(4) b=4.462(2) c=6.141(2) xPb=0.5806 zPb=-0.1733 xTe=0.8680 zTe=0.8572 Rb=18% | a=7.998 b=4.345 c=6.144 xPb=0.5672 zPb=-0.1733 xTe=0.8177 zTe=0.8671 Rb=65% |
| Ag | a=4.060(7) Rb=6% | a=4.051(1) Rb=5% | a=4.036(9) Rb=13% | a=4.024(8) Rb=18% |  | 3.9620(3) |  |
| Fe | a=3.583(1) Rb=6% | a=3.578(1) Rb=35% | a=3.557(1) Rb=62% | a=3.538(1) Rb=34% | a=3.5146(8) Rb=5% |  | a=3.493(1) Rb=8% |

Резюме:

Определено:

Зависимость параметра решётки исходной фазы, Ag и Fe от давления

Применение для ФВД модели, использованной в расчётах для Pb0.71Sn0.29Te, позволяет удовлетворительно индицировать рефлексы, определить периоды решётки и, для давления 130кбар, координаты атомов. Для 104кбар и 139кбар координаты атомов необходимо будет ещё уточнить, т.к. в применённой модели соотношение интенсивностей рефлексов описывается пока неудовлетворительно.